Applied Quantity vs. Strength

| Applied Quantity (oz/sq. in.) | Tensile Strength (psi) |
| --- | --- |
|  | Rigid PVC | Steel | Neoprene Rubber |
| 0.00023 | 2130 | 1710 | 140 |
| 0.00046 | 3560 | 2560 | 210 |
| 0.00068 | 4410 | 3270 | 280 |
| 0.00091 | 4830 | 3980 | **330 |
| 0.00114 | 4980 | 4550 | *360 |
| 0.00137 | 4980 | 4550 | *360 |
| 0.00159 | 4980 | 4550 | *360 |
| 0.00182 | 4830 | 4410 | *360 |

*Material failure

**Partial material failure

Test Conditions

- Test specimen……………..  0.5 x 0.5 x 1.5 in

- Surface treatment…………  Polished with smooth-cut file and degreased with methyl chloroform

- Bonding atmosphere………  73.5˚F, 60% RH

- Curing time………………..  24 hours under above atmosphere

- Speed of load………………  20 mm (0.8in)/min

- Adhesive…………………...  Aron Alpha Type 201

- Test method………………..  ASTM D 2095