Temperature and Humidity vs. Strength

|  |  | Setting Time (seconds) |
| --- | --- | --- |
|  | Temperature | 50˚F | 68˚F | 86˚F | 104˚F |
| Adherend | Humidity (%RH) |  |
| Rigid PVC | 50 | 20 | 6 | 5 | 4 |
|  | 65 | 15 | 5 | 4 | 3 |
|  | 80 | 10 | 4 | 3 | 2 |
| Natural Rubber | 50 | 7 | 5 | 4 | 3 |
|  | 65 | 6 | 4 | 3 | 2 |
|  | 80 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Steel | 50 | 60 | 25 | 20 | 15 |
|  | 65 | 50 | 20 | 15 | 15 |
|  | 80 | 40 | 15 | 13 | 10 |

|  |  | Tensile Strength (psi) |
| --- | --- | --- |
|  | Temperature | 50˚F | 68˚F | 86˚F | 104˚F |
| Adherend | Humidity (%RH) |  |
| Rigid PVC | 50 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
|  | 65 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
|  | 80 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Natural Rubber | 50 | *360 | *360 | *360 | *360 |
|  | 65 | *360 | *360 | *360 | *360 |
|  | 80 | *360 | *360 | *360 | *360 |
| Steel | 50 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
|  | 65 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
|  | 80 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 |

*Material Failure

Test Conditions

- Test specimen……………..  0.5 x 0.5 x 1.5 in

- Surface treatment…………  Rigid PVC: Polished with smooth-cut file and degreased with 				   acetone.  Rubber: Sandpapered.  Steel: Sand-blasted.

- Curing time………………..  24 hours

- Adhesive…………………..  Aron Alpha Type 201

- Test method………………..  ASTM D 2095